[image: image1.wmf]

MEMORIAL DESCRITIVO
ASSUNTO:
SALDO REMANESCENTE DA RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS.
LOCAL:
RUA JOAQUIM PEREIRA DA SILVA E OUTRAS RUAS.
MUNICÍPIO:
SANTO ANTÔNIO DE POSSE – SP.
DA CONCEPÇÃO:
A obra tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução de serviços de Recomposição Asfáltica, incluindo sinalização viária horizontal, em diversas ruas da cidade, de acordo com a Fiscalização da Prefeitura Municipal.
A empresa contratada será responsável, também, pelo fornecimento de materiais, máquinas, veículos, equipamentos, mão-de-obra e tudo o mais que se fizer necessário, para a execução dos serviços, em conformidade com os requisitos previstos neste Memorial.
DAS OBRAS: 
1. Imprimação Betuminosa Ligante:

O item consiste no fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante – tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica, formando camada betuminosa ligante. Inclui, também, os serviços de mobilização e desmobilização. Será medido pela área de imprimação ligante aplicada (m2).
2. Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), Camada de Rolamento, com Espessura de 3,0 cm, inclusive Transporte:
A mistura deverá ser executada em usina apropriada, com características específicas, composta de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e ligante betuminoso, espalhada e comprimida à quente. Na usina, tanto os agregados como o ligante serão previamente aquecidos para depois serem misturados. A mistura será aplicada sobre a superfície imprimada e/ou pintada, de tal maneira que, após a compressão, produza um pavimento flexível com espessura e densidade especificadas em projeto (espessura mínima 3 cm).
Materiais:

a) Agregados Minerais:
· Agregado mineral graúdo - constituído de pedra britada nº 1; deverá estar isento de torrões de argila e matéria orgânica, ter “Abrasão Los Angeles” menor que 40, ter menos que 10% de fragmentos lamelares e ter boa adesividade (de 4 a 10 escala Riedel e Weber);
· Agregado miúdo - constituído de areia ou pedrisco ou mistura de ambos; deverá apresentar boa adesividade (de 4 a 10 escala Riedel e Weber);
· Material de enchimento (filler) - deverá ser constituído de cimento, cal hidratada ou pó calcário e isento de argila, silte mica e matéria orgânica.
b) Material betuminoso:
O material betuminoso a ser usado na mistura será o CAP 20.

O agregado mineral e o material betuminoso deverão ser homogeneizados em usina apropriada, nas quantidades especificas e nas temperaturas entre 120º e 165ºC, sendo que o agregado mineral deverá ser introduzido seco no misturador, a uma temperatura máxima de 15ºC acima da temperatura do material betuminoso. Antes do início dos serviços da aplicação da capa betuminosa, deverá ser apresentado, em tempo hábil, à Fiscalização, o projeto completo de dosagem da mistura, demonstrando os valores obtidos. O projeto deverá apresentar ainda “Abrasão Los Angeles”, forma e adesividade do agregado e tipo de CAP empregado.
Os equipamentos mínimos a serem utilizados na execução da capa são os seguintes:

· Caminhões basculantes providos com lona para proteção da mistura durante o transporte da usina até a obra;
· Vibroacabadora, que garanta a distribuição uniforme da mistura vibrada com dispositivo de regulagem da espessura e controle de freqüência;
· Rolos compactadores Tandem que atinjam a densidade da mistura e a superfície acabada prevista no projeto;
· Rolocompactador pneumático com controle de pressão dos pneus;
· Pequenas ferramentas - soquetes, pás, réguas e arestas vivas com comprimento de 3 metros.
Método de execução:

a) Condições Gerais:
A camada de rolamento deverá ser executada com espessura constante. Para o lançamento e compactação da mistura, deverão ser utilizados os equipamentos: vibroacabadora de asfalto, rolo compactador de pneus, rolo compactador Tandem vibratório e caminhão espargidor de asfalto, eventualmente motoniveladora. Antes do efetivo lançamento da mistura asfáltica, deverá ser efetuada a verificação da superfície imprimada, a fim de que, eventuais anomalias sejam sanadas. Caso a superfície imprimada apresente-se úmida, esta deverá ser soprada, com  jatos de ar comprimido, até sua completa secagem. A largura da faixa de lançamento da mistura deverá ser estabelecida em planta de execução e/ou conforme orientação da Fiscalização. Não devem ser executadas juntas transversais nos pontos de frenagem, de aceleração dos veículos, nos pontos onde os esforços tangenciais são maiores, como em trechos de curva acentuada. Devido às características da mistura asfáltica, devem ser evitados rastelamentos desnecessários, sob risco de segregação do material. Nos pontos onde os serviços de rastelamento sejam necessários, sobre estes deverá ser efetuado o salgamento com a fração fina da mistura asfáltica (passando por peneira de malha de 4,75 mm), antes de iniciar a compactação. Caso exista a necessidade de rastelamento da junta longitudinal, este não deverá se dar no sentido perpendicular à faixa lançada, de modo a evitar a ocorrência de ondulações ou abertura na interface da faixa contígua. Eventuais falhas no lançamento da mistura deverão ser preenchidas com material colhido na concha ou na mesa da vibroacabadora, pisoteados para garantir pré-compactação, para após serem nivelados por rastelamento. Toda sobra de material resultante de rastelamento deverá ser descartada, vedando-se sua reutilização. O lançamento da mistura deverá se dar na temperatura obtida na curva de “Viscosidade SSF x Temperatura”, onde o ligante apresente viscosidade de 140 seg. + -15 seg. e ainda, com temperatura nunca inferior a 10ºC, nem com tempo chuvoso. A fim de evitar ondulações no lançamento da mistura asfáltica, a vibroacabadora não deverá empurrar os caminhões.

b) Tratamento de Juntas:
Preferencialmente, as juntas longitudinais deverão ser executadas a quente.  Na hipótese destas virem a ser executadas a frio, deverá ser efetuado seu desborcinamento, através de corte com serra diamantada, numa largura mínima de 15cm, de modo a propiciar face vertical para ancoragem da faixa contígua. Para a execução das juntas transversais, deverá ser efetuado corte com serra diamantada com recuo de 1,00m em relação ao ponto de término da faixa contínua, anteriormente executada.
Tanto o corte longitudinal como transversal, deverão ser devidamente alinhados e apresentarem faces verticais. Nas juntas transversais, deverá existir a compactação com rolo Tandem, transversalmente ao eixo da pista, para que se garanta perfeita concordância do greide.

O controle de acabamento de juntas deverá ser verificado através de régua de alumínio de 4,00 metros, sendo esta posicionada de forma que, cada metade de seu comprimento apoie-se em uma faixa (contínua).  Na extensão da régua, nenhum ponto deverá distar mais de 2mm da face inferior.

c) Compactação:
Para a compactação da mistura asfáltica, deverão ser utilizados equipamentos rolo compactador de pneus e rolo compactador Tandem vibratório, devendo estes serem quantificados em função da velocidade de avanço ou quantidade de vibroacabadoras. A compactação deverá iniciar-se imediatamente, após a distribuição da mistura e na maior temperatura possível, de forma que a mistura possa suportar a pressão de rolagem sem se deformar. De modo a garantir uma compactação eficiente, esta deve ocorrer com a combinação de rolo pneumático para posterior passagem do rolo Tandem. A pressão de rolagem dos pneumáticos (rolo de pneus) deverá ser determinada experimentalmente,  de modo que, este não se apresente demasiadamente mole ou duro, fatores estes que podem comprometer a qualidade do revestimento, através de sulcos ou ondulações. Deverão ser evitadas manobras ou mudanças de direção sobre superfície não completamente compactada. A compactação deverá se dar, sempre, do bordo mais baixo para o mais alto, sendo que, em cada passada, o equipamento deverá recobrir a metade da largura da passada anterior. Antes do início efetivo da compactação da faixa lançada, deverá ser promovida a compactação das juntas transversal e longitudinal.
Para a compactação com rolo vibratório, este deverá obedecer a seguinte sequência:

· Primeiro: cobrimento de toda a largura da faixa com compactação não vibratória;

· Segundo : cobrimento da faixa com compactação não vibratória a frente e vibratória à ré;
· Terceiro:  passada em diante, compactação vibratória a frente e a ré.
O número de coberturas a serem dadas deverá ser, em função do grau de compactação atingido, o qual deverá ser maior ou igual a 97%, em relação ao projeto de mistura. Deverá ser evitada a percolação de materiais nos pneus do rolo pneumático ou nos cilindros do rolo Tandem, sendo para tanto, necessário que periodicamente, sejam limpos. Caso ocorra a percolação de material, estes deverão ser imediatamente removidos por meio de espatulação. Só deverá ser permitida a compactação vibratória com energia pesada, caso algum ponto de junta longitudinal não apresente concordância satisfatória. A fim de evitar a formação de depressão transversal, as reversões de sentido dos equipamentos deverão ser suaves e com defasagem de parada entre faixas contíguas de ao menos 1m. Sobre o revestimento recém-executado, deverá ser vedado o tráfego de veículos, por um período mínimo de 48 horas após a execução. O serviço será medido pelo volume de pavimento asfáltico executado, seguindo todas as etapas acima mencionadas, incluindo os materiais e serviços necessários para a realização completa do item (m3).
	OBSERVAÇÃO (1): Todos os reparos prévios necessários para aplicação do recapeamento asfáltico, como tapa-buracos, deverão ser realizados, sendo que os custos dos serviços prévios estarão diluídos no custo deste item (Capa de CBUQ), sem custo adicional.



	OBSERVAÇÃO (2): Todos os tampões de poços de visita deverão ser nivelados, deixando a superfície do pavimento sem degraus ou ressaltos, sendo que os custos para a realização destes serviços, estarão diluídos no custo deste item (Capa de CBUQ), sem custo adicional. 



3. Sinalização viária horizontal com tinta vinílica (m2):

O item remunera o fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços de demarcação de pavimento com tinta à base de resinas vinílicas ou acrílicas, refletorizadas com microesferas de vidro, seguindo as orientações da Fiscalização da Prefeitura Municipal. Será medido pela área de pintura de sinalização viária horizontal executada (m2).
As ruas contempladas neste item serão:

· Rua José Coimbra Junior, Rua João Venturini, Praça Osvaldo Simioni, Praça Capitão Pedro Antonio de Moraes;
· Rua Joaquim Pereira da Silva;

· Rua Irineu Turolla;

· Avenida José Amaury Bortolotto;

· Rua José Ciluzzo;

· Rua Joaquim Teixeira;

· Rua Iasra Hemsse Moraes;

· Rua Amaro Ortiz de Campos;

· Rua São José;

· Rua Aurélio Sia.

Santo Antônio de Posse, 21 de agosto de 2.019.
NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR


ENG° CIVIL JOSÉ SIDNEI VIEIRA

Prefeito Municipal




Autor do Memorial e Resp. pelo Convênio

Santo Antonio de Posse – SP



CREA 0605058496
ART: ____________________________
